Техническое задание

на поставку песчано-гравийной смеси (ПГС) и товарного бетона.

Заказчик: ООО «Мохит-СТР», Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, д.2, корпус А.

Место поставки: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, д.2, корпус А.

Предмет закупки: Поставка ПГС и товарного бетона (далее Товар).

Сроки поставки товара: Срок действия договора: с момента подписания по 31.07.2024г. Товар поставляется партиями по заявке Заказчика, автобетоносмесителем на объект Заказчика.  Срок поставки партии Товара в течении 3-х календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком.

Сроки и порядок оплаты:  Заказчик оплачивает стоимость Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки Товара. Оплата осуществляется по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика.

Обозначения и сокращения:

| Сокращённое обозначение в тексте | Расшифровка |
| --- | --- |
| м3 | Метр кубический |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| ГОСТ 23735-2014 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. |
| ГОСТ 7473-2010 | Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Технические условия. |
| ГОСТ 10181-2014 | Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Методы испытаний. |
| ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технические условия. |
| ГОСТ 10180-2012 | Межгосударственный стандарт. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. |
| ГОСТ 18105-2010 | Межгосударственный стандарт. Бетоны. Методы контроля и оценки прочности. |
| ГОСТ Р 53231-2008 | Национальный стандарт Российской Федерации. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. |
| ГОСТ 12730.5-2018 | Межгосударственный стандарт. Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. |
| ГОСТ 28013-98 | Межгосударственный стандарт. Растворы строительные. Общие технические условия. |

- Требования к номенклатуре характеристикам и  объёмам товара:

1.1 Объём поставляемого товара

| № п/п | Номенклатура | ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песчано-гравийная смесь | ГОСТ 23735-2014 | м3 | 200 |
| 2 | Бетонная смесь БСТ В22,5 П2 F200 W6 | ГОСТ 7473-2010 | м3 | 180 |

*Объем закупаемого товара определяет Заказчик согласно его потребности.

Заказчик оставляет за собой право неполной выборки объёма товара, указанной в настоящей таблице.

1.2 Требования к характеристикам песчано-гравийной смеси

Песчано-гравийная смесь не должна содержать посторонних засоряющих примесей.

Влажность ПГС при поставки должна быть не более 7%.

Все характеристики ПГС должны быть подтверждены документом о качестве. При поставке ПГС с высокой влажностью составляется протокол входного контроля. Заказчик имеет право производить контрольные замеры (Заказчик для проведения контрольных замеров имеет право привлекать третьих лиц).

При отрицательных результатах (несоответствия) производится перерасчет по массе всей партии.

1.3 Требования к характеристикам бетонной смеси

| Наименование товара | Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным Заказчиком требованиям и их значения) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей | Значения показателей |
| В соответствии с ГОСТ 7473-2010 «Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Технические условия.» |  |  |
| Бетонная смесь БСТ В22,5 П2 F200 W6 | Класс бетона | В 22,5 |
|  | Марка бетона | М 300 |
|  | Морозостойкость | F 200 |
|  | Водонепроницаемость | W 6 |

- 2. Требования по ценообразованию на этапе закупки:

2.1. Стоимость за единицу товара (продукции) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины, прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора.

#### 2.2  Цена за единицу поставляемого товара (продукции) остаётся фиксированной на весь срок действия договора и не подлежит изменению.

2.3 В случае изменения потребности Заказчика, в объёме поставляемого товара, цена договора будет определена исходя из необходимого объёма товара с учетом цены за единицу поставляемого товара (продукции).

3. Требования к качеству товара, требования к его безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

3.1.1          Поставляемый товар предназначен для профессионального использования и должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в том числе не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства), качественным, позволяющим использовать товар в соответствии с его назначением, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, свободен от любых притязаний третьих лиц.

#### Поставляемый товар (продукция) должна соответствовать требованиям государственных стандартов (технических регламентов), технических условий и других нормативно-технических документов, предъявляемых к данному виду продукции.

#### Приемка продукции осуществляется на основании отгрузочных документов (ТТН или УПД) Поставщика. Покупатель обязан принять продукцию путем её проверки на соответствие сопроводительным документам, в момент передачи продукции. При обнаружении несоответствия продукции сопроводительным документам, а также в случае несоблюдения Поставщиком условия о качестве продукции, Заказчик вправе не принимать поставленный товар.

3.1.4     Одновременно с передачей товара Поставщик должен передать Заказчику комплект документов, включающий в себя:

- удостоверение о качестве, сертификат и/или декларацию соответствия, если Товар подлежит обязательной сертификации;

- товарную накладную (два экземпляра);

- УПД или счет-фактуру, если оформляется Поставщиком;

- счет на оплату.

    - Доставка товара до места поставки автобетоносмесителем, разгрузка осуществляются Поставщиком.

#### 3.1.6   Поставщик вправе предложить эквивалент к заявленной в настоящем Техническом требовании продукции по позиционно, с указанием марки, модели и технических показателей предлагаемого эквивалента.

#### Технические характеристики предлагаемых эквивалентов не должны быть ниже, чем у указанных Заказчиком в настоящем Техническом задании.

  - Требования к качеству ПГС

    - Товар должен отгружаться в соответствии с требованиями технической документации, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке и хранении.

    - Товар в момент передачи Заказчику должен обладать свойствами, соответствующими обычно предъявляемым требованиям к аналогичным товарам. Поставщик при поставке обязан предоставить на партию поставляемого товара сертификат соответствия, паспорт и иные документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество Товара.

  - Требования к качеству бетона:

    - Поставщик гарантирует, что изготавливаемая и поставляемая продукция соответствует ГОСТу и техническим условиям на данный вид продукции.

    - На каждую поставку продукции выдается паспорт качества продукции, а в случае необходимости и паспорт качества продукции по отпускаемой прочности.

    - Поставщик обязан выполнять следующие условия контроля качества при производстве бетона:

- Бетонные смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473-2010 по следующим показателям: удобоукладываемость бетонной смеси, средняя плотность, температура транспортируемой смеси. Испытания проводятся по методике ГОСТ 10181-2014 в сроки, указанные в ГОСТ 7473-2010.

- Затвердевший бетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633-91 по следующим показателям: прочность бетона по образцам на сжатие в возрасте 28 суток естественного твердения по методике ГОСТ 10180-2012 и требованиям ГОСТ 18105-2010, ГОСТ Р 53231-2008, морозостойкость по ГОСТ 12730.5-2018, водопроницаемости, плотности. Периодичность испытаний производится в сроки, указанные в ГОСТ 7473-2010.

3.3.4  Максимальная продолжительность транспортирования бетонной смеси не должна быть более времени сохраняемости её свойств.  Применяемые способы транспортирования бетонной смеси должны исключать  возможность попадания в неё атмосферных осадков, нарушения однородности, потери цементного раствора.

- Требования к гарантийному сроку:

Гарантийный срок на поставляемую продукцию устанавливается не менее 12(двенадцати) месяцев с момента получения его Заказчиком.