Позиция 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЛЕНКУ

| Контролируемый показатель | Нормируемое значение (допуск), единицы измерения |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Пленка в/б 516 мм (80 мкм) верх, (для запекания). |  |
| Назначение изделия (область применения) | Упаковывание (в том числе под вакуумом), варка, пастеризация и запекание. |  |
| Внешний вид | Пленка в рулонах, намотанная на 76 втулки. Цвет: прозрачный |  |
| ОКПД 2 | 22.21.42.120 |  |
| Количество к закупу, м | 22 000 |  |
| Толеранс | +/- 10% |  |
| Срок поставки товаров: | Разовой партией. С момента заключения договора до 30.04.25г. |  |
| Внешний вид и технические характеристики |  |  |
| Толщина пленки, мкм | 80 |  |
| Ширина пленки, мм | 516 |  |
| Толщина, мкм (с предельным отклонением, % | 80 ± 7% |  |
| Плотность, грамм/м2 | 77,7 |  |
| Ширина пленки, мм (с предельным отклонением, мм | 516 ±2,0 |  |
| Состав/структура слоев | Позволяющая производить приготовление продукта в пленке при высоких температурах (до 220 С). |  |
| Сохранение барьерных свойств | 1 год |  |
| Целостность упаковки, отсутствие следов загрязнения, деформации тары и т.п. | - Поверхность материала должна быть ровная, гладкая с ровно обрезанными краями полотна, без фиксированных складок, морщин, провисаний, продольных механических царапин, масляных пятен. Не допускаются трещины, сквозные отверстия, разрывы, нарушения целостности одного из слоев, входящих и в состав материала; -Намотка пленки должна производиться слоем, контактирующим с упакованным продуктов, внутрь рулона. Обрез кромки материала должен быть ровным и чистым без разрывов. Материал должен иметь плотную, ровную намотку, без фиксированных морщин и складок. Конец полотна пленки должен быть закреплен на поверхность рулона липкой лентой. При встряхивании бобин не допускается выпадения или смещения втулок. Не допускается наличие вмятин, забоин, загрязнений, надрывов пленки по торцу рулона. -Намотка пленки в рулонах должна производиться на прочные втулки, изготовленные из картона со спиральной навивкой. Втулки должны сохранять цилиндрическую форму до конца размотки всего рулона. Торцы втулки должны быть ровными и не должны расслаиваться. Длина втулки должна соответствовать ширине наматываемого полотна бумаги с предельными отклонениями ± 2 мм. Внутренний диаметр втулки должен равняться 76 мм. - не допускается слипание материала, должен легко и полностью разматываться по всей длине; |  |
| Физико-химические, физико-механические, физические показатели | Показатель | Значение |
|  | Относительное удлинение в продольном направлении, % | Мин.450 |
|  | Относительное удлинение в поперечном направлении, % | Мин.450 |
|  | Цвет | прозрачный |
|  | Паропроницаемость, г/м2/24ч | 5 |
|  | Газопроницаемость кислорода О2, см3/ м2/*24ч | 27,9 |
|  | Газопроницаемость кислорода CO2, см3/ м2/*24ч | 184,5 |
|  | Температура сварки, °С | 160 - 180 |
|  | Температурный режим, °С | от -25 до 190 |
|  | Внутренний диаметр втулки-шпули, мм (±мм) | 76±0,5 |
|  | Мутность, %, | 5 |
|  | Диаметр рулона, мм | 300 |
|  | Неравномерная плотность намотки (рулон не должен быть конусным) |  |
|  | Намотка рулона не должна быть телескопической |  |
|  | Шпуля не должна выходить за габариты рулона |  |
|  | Деформация втулки-шпули не допускается |  |
|  | Намотка сварным слоем внутрь рулона |  |
| Требования к транспортировке, упаковке, маркировке, срокам годности и условиям хранения |  |  |
| Требование к упаковке | Рулоны пленки должны быть упакованы в полимерную пленку не менее 60 мкм по действующей НД. Концы пленки заправляют внутрь шпули. Рулоны устанавливают вертикально на поддон и накрывают крышкой. На поддон и крышку укладывают слой картона по действующей НД. Поддон с крышкой обматывают пленкой «Стрейч» и стягивают лентой ПЭТ упаковочной. Количество рулонов в горизонтальном ряду в зависимости от диаметра рулонов и размеров поддона – 4, 5, 8, 9, 11, 19. Количество рядов по вертикали ограничивается общей высотой паллеты 1200 мм без учета высоты поддона и вспомогательных материалов. |  |
| Требование к маркировке | Наличие маркировки в соответствии с ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция. Упаковочный материал соответствует требованиям предназначен для упаковки данного сырья и разрешен к применению в пищевой промышленности. Маркировка должна быть выполнена на русском языке, полностью соответствовать содержимому упаковки и сопроводительным документам, легко читаться при нахождении упаковочных мест в транспортном положении Каждый рулон и каждое упаковочное место (поддон с рулонами) должны быть маркированы и содержать следующую информацию: - наименование, ширина, толщина, цвет и другие характеристики; - наименование и адрес изготовителя/поставщика - вес нетто -дата изготовления - номер партии - срок хранения - знак ЕАС - символы (упаковка, предназначенная для контакта с пищевой продукцией, возможность утилизации использованной упаковки (петля Мебиуса)) - иная необходимая в соответствии с таможенными и законодательными требованиями информация Этикетка должна находиться на рулоне и внутри шпули Упаковочный лист/паллетная карта должен содержать следующую информацию: - изготовитель - наименование продуктами - номер партии - количество, пог.м. |  |
| Требование к условиям транспортирования | Товар транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта, Сухой, чистый, без повреждений и посторонних запахов кузов, ровный, не поврежденный пол, отсутствие внешних загрязнений продуктами жизнедеятельности грызунов и птиц, пыли и грязи. Температура транспортировки от 0°С до 40°С Грузовые отделения транспортных средств и контейнеры должны быть чистыми и не иметь посторонних запахов или прочих недостатков, которые могут нанести вред качеству Товара. Транспортные средства должны регулярно мыться и подвергаться дезинфекции, о чем требуется предоставить формализованные записи (акты) |  |
| Требование к условиям хранения и срок годности | Товар хранят в упакованном виде в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, при отсутствии в помещении паров агрессивных сред и посторонних запахов. Условия хранения товара от минус 5 °С до плюс 25 °С при относительной влажности не более 75 %. Гарантийный срок хранения — согласно НД изготовителя, но не менее 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения. Срок годности на момент поступления на склад должен составлять не менее 2/3 от всего срока годности данной продукции. |  |
| Дополнительные (специфичные) требования | Поставщик обязан письменно информировать покупателя об изменениях состава используемых материалов, производственного процесса, влияющих на качество готовой продукции. Производитель продукции в случае замены сырья, используемого при изготовлении изделия, направляет экспериментальные образцы для проведения контрольных испытаний на производстве с указанием характеристик измененного материала. Наименование товара должно быть указано одинаково во всех сопроводительных документах (удостоверение о качестве, упаковочный ярлык, накладная, счет-фактура и пр). |  |
| Документация, обеспечивающая подтверждение качества и безопасности (предоставляется при каждой поставке Товара) | При поставке материалов Поставщик должен передать Заказчику нормативную документацию (выписку из нормативной документации), содержащую технические характеристики бумаг с допустимыми отклонениями, методы испытаний, порядок сдачи и приемки продукции, условия и гарантийный срок хранения. Декларация соответствия или отказное письмо или сертификат соответствия, спецификацию на каждый тип заказываемой пленки Для каждой партии должен быть предоставлен паспорт качества или сертификат (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия), содержащий: - Наименование продукции. - Номер партии. - Технические характеристики. - Дата изготовления. - Количество продукции в партии. - Подтверждение соответствия нормативной документации предприятия изготовителя с подписью лица, отвечающего за качество продукции. На каждом упаковочном месте должен быть ярлык с информацией о продукции. Протокол лабораторных испытаний предоставляется при первой поставке и не реже 1 раз в год. Рекомендации по использованию (при отсутствии информации в спецификации) |  |
| Условия приемки товара: | Приемка Товара осуществляется на складе Покупателя, по адресу: - Челябинская область, Сосновский р-н, Серозак рзд. с 08 ч. 00 мин. до 16 ч 00 минут местного времени ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Выходными днями являются суббота и воскресенье. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 13 до 14 часов |  |
| Расходы по договору: | Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе НДС, расходы на транспортировку, хранение, доставку до места поставки, погрузку, разгрузку, налоговые, таможенные и другие обязательные платежи. |  |

Позиция 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЛЕНКУ

| Контролируемый показатель | Нормируемое значение (допуск), единицы измерения |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Пленка в/б 523 мм (200 мкм) низ, (для запекания). |  |
| Назначение изделия (область применения) | Упаковывание (в том числе под вакуумом), варка, пастеризация и запекание. |  |
| Внешний вид | Пленка в рулонах, намотанная на 76 втулки. Цвет: прозрачный |  |
| ОКПД 2 | 22.21.42.120 |  |
| Количество к закупу, м | 22 000 |  |
| Толеранс | +/- 10 % |  |
| Срок поставки товаров: | Разовой партией. С момента заключения договора до 30.04.25г. |  |
| Внешний вид и технические характеристики |  |  |
| Толщина пленки, мкм | 200 |  |
| Ширина пленки, мм | 523 |  |
| Толщина, мкм (с предельным отклонением, % | 200 ± 7% |  |
| Плотность, грамм/м2 | 197,4 |  |
| Ширина пленки, мм (с предельным отклонением, мм | 523 ±2,0 |  |
| Состав/структура слоев | Позволяющая производить приготовление продукта в пленке при высоких температурах (до 220 С). |  |
| Сохранение барьерных свойств | 1 год |  |
| Целостность упаковки, отсутствие следов загрязнения, деформации тары и т.п. | - Поверхность материала должна быть ровная, гладкая с ровно обрезанными краями полотна, без фиксированных складок, морщин, провисаний, продольных механических царапин, масляных пятен. Не допускаются трещины, сквозные отверстия, разрывы, нарушения целостности одного из слоев, входящих и в состав материала; -Намотка пленки должна производиться слоем, контактирующим с упакованным продуктов, внутрь рулона. Обрез кромки материала должен быть ровным и чистым без разрывов. Материал должен иметь плотную, ровную намотку, без фиксированных морщин и складок. Конец полотна пленки должен быть закреплен на поверхность рулона липкой лентой. При встряхивании бобин не допускается выпадения или смещения втулок. Не допускается наличие вмятин, забоин, загрязнений, надрывов пленки по торцу рулона. -Намотка пленки в рулонах должна производиться на прочные втулки, изготовленные из картона со спиральной навивкой. Втулки должны сохранять цилиндрическую форму до конца размотки всего рулона. Торцы втулки должны быть ровными и не должны расслаиваться. Длина втулки должна соответствовать ширине наматываемого полотна бумаги с предельными отклонениями ± 2 мм. Внутренний диаметр втулки должен равняться 76 мм. - не допускается слипание материала, должен легко и полностью разматываться по всей длине; |  |
| Физико-химические, физико-механические, физические показатели | Показатель | Значение |
|  | Относительное удлинение в продольном направлении, % | Мин.500 |
|  | Относительное удлинение в поперечном направлении, % | Мин.500 |
|  | Цвет | прозрачный |
|  | Паропроницаемость, г/м2/24ч | 2,6 |
|  | Газопроницаемость кислорода О2, см3/ м2/*24ч | 10,8 |
|  | Газопроницаемость кислорода CO2, см3/ м2/*24ч | 57,3 |
|  | Температура формовки, °С | 100 - 120 |
|  | Температура сварки, °С | 160 - 180 |
|  | Температурный режим, °С | от -25 до 190 |
|  | Внутренний диаметр втулки-шпули, мм (±мм) | 76±0,5 |
|  | Мутность, %, | 5 |
|  | Диаметр рулона, мм | 300 |
|  | Неравномерная плотность намотки (рулон не должен быть конусным) |  |
|  | Намотка рулона не должна быть телескопической |  |
|  | Шпуля не должна выходить за габариты рулона |  |
|  | Деформация втулки-шпули не допускается |  |
|  | Намотка сварным слоем внутрь рулона |  |
| Требования к транспортировке, упаковке, маркировке, срокам годности и условиям хранения |  |  |
| Требование к упаковке | Рулоны пленки должны быть упакованы в полимерную пленку не менее 60 мкм по действующей НД. Концы пленки заправляют внутрь шпули. Рулоны устанавливают вертикально на поддон и накрывают крышкой. На поддон и крышку укладывают слой картона по действующей НД. Поддон с крышкой обматывают пленкой «Стрейч» и стягивают лентой ПЭТ упаковочной. Количество рулонов в горизонтальном ряду в зависимости от диаметра рулонов и размеров поддона – 4, 5, 8, 9, 11, 19. Количество рядов по вертикали ограничивается общей высотой паллеты 1200 мм без учета высоты поддона и вспомогательных материалов. |  |
| Требование к маркировке | Наличие маркировки в соответствии с ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция. Упаковочный материал соответствует требованиям предназначен для упаковки данного сырья и разрешен к применению в пищевой промышленности. Маркировка должна быть выполнена на русском языке, полностью соответствовать содержимому упаковки и сопроводительным документам, легко читаться при нахождении упаковочных мест в транспортном положении Каждый рулон и каждое упаковочное место (поддон с рулонами) должны быть маркированы и содержать следующую информацию: - наименование, ширина, толщина, цвет и другие характеристики; - наименование и адрес изготовителя/поставщика - вес нетто -дата изготовления - номер партии - срок хранения - знак ЕАС - символы (упаковка, предназначенная для контакта с пищевой продукцией, возможность утилизации использованной упаковки (петля Мебиуса)) - иная необходимая в соответствии с таможенными и законодательными требованиями информация Этикетка должна находиться на рулоне и внутри шпули Упаковочный лист/паллетная карта должен содержать следующую информацию: - изготовитель - наименование продуктами - номер партии - количество, пог.м. |  |
| Требование к условиям транспортирования | Товар транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта, Сухой, чистый, без повреждений и посторонних запахов кузов, ровный, не поврежденный пол, отсутствие внешних загрязнений продуктами жизнедеятельности грызунов и птиц, пыли и грязи. Температура транспортировки от 0°С до 40°С Грузовые отделения транспортных средств и контейнеры должны быть чистыми и не иметь посторонних запахов или прочих недостатков, которые могут нанести вред качеству продукта. Транспортные средства должны регулярно мыться и подвергаться дезинфекции, о чем требуется предоставить формализованные записи (акты) |  |
| Требование к условиям хранения и срок годности | Товар хранят в упакованном виде в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, при отсутствии в помещении паров агрессивных сред и посторонних запахов. Условия хранения плёнки от минус 5 °С до плюс 25 °С при относительной влажности не более 75 %. Гарантийный срок хранения — согласно НД изготовителя, но не менее 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения. Срок годности на момент поступления на склад должен составлять не менее 2/3 от всего срока годности данной продукции. |  |
| Документация, обеспечивающая подтверждение качества и безопасности (предоставляется при каждой поставке Товара) | При поставке товара Поставщик должен передать Заказчику нормативную документацию (выписку из нормативной документации), содержащую технические характеристики бумаг с допустимыми отклонениями, методы испытаний, порядок сдачи и приемки продукции, условия и гарантийный срок хранения. Декларация соответствия или отказное письмо или сертификат соответствия, спецификацию на каждый тип заказываемой пленки Для каждой партии должен быть предоставлен паспорт качества или сертификат (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия), содержащий: - Наименование продукции. - Номер партии. - Технические характеристики. - Дата изготовления. - Количество продукции в партии. - Подтверждение соответствия нормативной документации предприятия изготовителя с подписью лица, отвечающего за качество продукции. На каждом упаковочном месте должен быть ярлык с информацией о продукции. Протокол лабораторных испытаний предоставляется при первой поставке и не реже 1 раз в год. Рекомендации по использованию (при отсутствии информации в спецификации) |  |
| Условия приемки товара: | Приемка Товара осуществляется на складе Покупателя, по адресу: - Челябинская область, Сосновский р-н, Серозак рзд., 48. с 08 ч. 00 мин. до 16 ч 00 минут местного времени ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Выходными днями являются суббота и воскресенье. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 13 до 14 часов |  |
| Расходы по договору: | Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе НДС, расходы на транспортировку, хранение, доставку до места поставки, погрузку, разгрузку, налоговые, таможенные и другие обязательные платежи. |  |