ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Контролируемый показатель | Нормируемое значение (допуск), единицы измерения |
| --- | --- |
| Наименование изделия | Термо-клей в гранулах Folco MelT 5102 или эквивалент |
| Назначение изделия (область применения) | Изготовление и запечатывание широкого спектра упаковочных материалов и коробок. Формирование поддонов-лотков. |
| Характеристики: | Отличная клеящая способность в горячем виде и короткое время прижима. Данный продукт имеет широкую сферу применения и отличается хорошей устойчивостью к высокой температуре. Устойчив к заморозке до -20 С, в зависимости от качества и поверхностей склеиваемых материалов. |
| ОКПД 2 | 20.52.10.190 |
| Количество | 800 кг |
| Срок поставки товаров: | Поставка двумя равными партиями. Партия 400 кг. Срок поставки первой партии до 25 марта, вторая партия- до 8 мая 2025 года |
| Внешний вид и технические характеристики |  |
| Склеиваемые поверхности | Картон с покрытием и без покрытия. Гофро-картон и бумага без покрытия и с ПЭ покрытием. |
| Способ нанесения: | Форсунка или валик |
| Вязкость / (по Брукфильду) | 1500-2000 мПа*с (при 150 С) / 750-1000 мПа*с (при 175 С) |
| Точка размягчения (R&B) | 110-115 C. |
| Рабочая температура: | 150-175 С |
| Открытое время: | 3-5 секунд |
| Время прижима: | 1 секунда |
| Цвет: | Светло-желтый |
| Целостность упаковки, отсутствие следов загрязнения, деформации тары и т.п. | Картонные коробки или мешки (бумажные, п/э), упакованные на европалете. |
| Требования к транспортировке, упаковке, маркировке, срокам годности и условиям хранения |  |
| Требование к упаковке и маркировке | Наличие маркировки в соответствии с ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция. Упаковочный материал соответствует требованиям предназначен для упаковки данного сырья и разрешен к применению в пищевой промышленности. Маркировка должна быть выполнена на русском языке, полностью соответствовать содержимому упаковки и сопроводительным документам, легко читаться при нахождении упаковочных мест в транспортном положении Каждое упаковочное место (поддон) должны быть маркированы и содержать следующую информацию: - наименование, размеры, цвет, кол-во и другие характеристики; - наименование и адрес изготовителя/поставщика - вес нетто -дата изготовления - номер партии - срок хранения - знак ЕАС - символы (упаковка, предназначенная для контакта с пищевой продукцией, возможность утилизации использованной упаковки (петля Мебиуса)) - иная необходимая в соответствии с таможенными и законодательными требованиями информация Этикетка должна находиться на коробке. Упаковочный лист/паллетная карта должен содержать следующую информацию: - изготовитель - наименование продуктами - номер партии - количество, пог.м. |
| Требование к условиям транспортирования | Полимерную упаковку транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта, Сухой, чистый, без повреждений и посторонних запахов кузов, ровный, не поврежденный пол, отсутствие внешних загрязнений продуктами жизнедеятельности грызунов и птиц, пыли и грязи. Температура транспортировки от 0°С до 40°С Грузовые отделения транспортных средств и контейнеры должны быть чистыми и не иметь посторонних запахов или прочих недостатков, которые могут нанести вред качеству продукта. Транспортные средства должны регулярно мыться и подвергаться дезинфекции, о чем требуется предоставить формализованные записи (акты) |
| Требование к условиям хранения и срок годности | Хранят в упакованном виде в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, при отсутствии в помещении паров агрессивных сред и посторонних запахов. Гарантийный срок хранения — согласно НД изготовителя, но не менее 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения. Срок годности на момент поступления на склад должен составлять не менее 2/3 от всего срока годности данной продукции. |
| Дополнительные (специфичные) требования | Поставщик обязан письменно информировать покупателя об изменениях состава используемых материалов, производственного процесса, влияющих на качество готовой продукции. Производитель продукции в случае замены сырья, используемого при изготовлении изделия, направляет экспериментальные образцы для проведения контрольных испытаний на производстве с указанием характеристик измененного материала. Наименование изделия должно быть указано одинаково во всех сопроводительных документах (удостоверение о качестве, упаковочный ярлык, накладная, счет-фактура и пр). |
| Документация, обеспечивающая подтверждение качества и безопасности (предоставляется при каждой поставке Товара) | При поставке материалов Поставщик должен передать Заказчику нормативную документацию (выписку из нормативной документации), содержащую технические характеристики бумаг с допустимыми отклонениями, методы испытаний, порядок сдачи и приемки продукции, условия и гарантийный срок хранения. Декларация соответствия или отказное письмо или сертификат соответствия, спецификацию на каждый тип заказываемой пленки Для каждой партии должен быть предоставлен паспорт качества или сертификат (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия), содержащий: - Наименование продукции. - Номер партии. - Технические характеристики. - Дата изготовления. - Количество продукции в партии. - Подтверждение соответствия нормативной документации предприятия изготовителя с подписью лица, отвечающего за качество продукции. На каждом упаковочном месте должен быть ярлык с информацией о продукции. Протокол лабораторных испытаний предоставляется при первой поставке и не реже 1 раз в год. Рекомендации по использованию (при отсутствии информации в спецификации) |
| Условия приемки товара: | Приемка Товара осуществляется на складе Покупателя, по адресу: - Челябинская область, Сосновский р-н, Серозак рзд. с 08 ч. 00 мин. до 15 ч 00 минут местного времени ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Выходными днями являются суббота и воскресенье. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 13 до 14 часов |
| Расходы по договору: | Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе НДС, расходы на транспортировку, хранение, доставку до места поставки, погрузку, разгрузку, налоговые, таможенные и другие обязательные платежи. |