**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товара** | **Показатели для определения соответствия** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| 1 | Фильтр-Картон КТФ-1П (610\*620) | Применяется для фильтрации ликероводочных изделий.  Дата производства не ранее чем 2025г.  Фильтр-картон КТФ-1П должен соответствовать ГОСТ 12290-89 «Картон фильтровальный для пищевых жидкостей».  Показатели качества должны соответствовать нормам, указанным в таблице:   |  |  | | --- | --- | | Наименование показателя | Норма для фильтр-картона КТФ-1П | | Толщина, мм | 2,5-2,8 | | Масса картона площадью 1м², не менее | 1 100 | | Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа (кгс/см²), не менее  - в сухом состоянии  - во влажном состоянии | ---  40 (0,4) | | Скорость прохождения воды, дм²/мин-м², не менее\* | 80 | | Коэффициент проницаемости латексных частиц, % \*\* не более, размером, мкм  (1,00±0,10)  (0,45±0,05)  (0,15±0,02) | 0 | | Влажность, %, не более | 10 | | \* Норма по показателю скорости прохождения воды  \*\* Норма по показателю коэффициента проницаемости латексных частиц. | | | кг | 5000 |

**Технические требования:**

-Покрытие должно быть равномерным по всей поверхности листа. Допускается отсутствие латексного покрытия на кромках листа шириной не более 10 мм.

- Картон не должен иметь дырчатости, складок, масляных пятен и посторонних включений, не характерных для используемого сырья.

- Обрез кромок должен быть ровным, без разрывов.

- Картон не должен иметь постороннего запаха.

- Упаковка и маркировка соответствует требованиям ГОСТ 12990-89.

Наличие документов:

- Удостоверение (паспорт) качества

- Декларация соответствия

**Место поставки товара:454036** г.Челябинск, ул. Радонежская, 5

**Срок поставки товара:** Поставка Товара осуществляется по наименованию и в количестве, указанном в заявке Заказчика.

Период поставки: с даты заключения Договора по «31» декабря 2025 года.

Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 7 календарных дней с момента передачи ему заявки.