ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку преформы и пробки из полиэтилентерефталата 1 комп.

- Заказчик: ООО «ЦПИ-Ариант»

- Наименование и перечень видов поставляемого товара: Преформы и пробки из полиэтилентерефталата

| - Наименование | - штук | - ед.из. |
| --- | --- | --- |
| - Преформа PCO 1881 (укороч.) |  |  |
| - Преформа 0,5л PCO 1881 17.5 - 18 гр (б/ц) | - 600 000 | - Шт. |
| - Преформа 0,5л PCO 1881 17.5 - 18 гр (голубая) | - 550 000 | - Шт. |
| - Преформа 1,0л -1,5л РСО 1881 31-31,24 гр (голуб) | - 1 300 000 | - Шт. |
| - Преформа 1,0л-1,5л РСО 1881 31-31,24 гр (б/ц) | - 2 000 000 | - Шт. |
| - Укупорка для ПЭТ Бутылок PCO 1881 укороч. |  | - Шт. |
| - Пробка 1комп. PCO 1881 белая | - 550 000 | - Шт. |
| - Пробка 1комп. PCO 1881 желтая | - 250 000 | - Шт. |
| - Пробка 1комп. PCO 1881 красная | - 2 500 000 | - Шт. |
| - Пробка 1комп. PCO 1881 синяя | - 750 000 | - Шт. |
| - Пробка 1комп. PCO 1881 черная | - 410 000 | - Шт. |

- Место поставки товара: ООО «ЦПИ - Ариант» г. Челябинск ул. Радонежская д.5

- Сроки (периоды) поставки товара:  не позднее 30 Апреля 2025 года.

- Назначение товара и цели использования: Преформа и пробка предназначена для изготовления бутылок из полиэтилентерефталата. Бутылки изготавливаются методом раздува с последующим использованием для производства пищевой продукции.

- Требование по комплектности товара:

Указаны в Приложении №1,2,3,4,5

Требование к техническим характеристикам:

Указаны в Приложении №6

Требование к поставщику товара:

- качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям

- товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и безопасность Товара;

- Поставщик гарантирует комплектность товара в соответствии со Спецификацией.

- наличие инструкций по эксплуатации;

- Условия поставки товара:

- риск случайной гибели или случайного повреждения товара до момента передачи покупателю несет Продавец;

- товар считается поставленным и принятым при подписании Расходной накладной на товар в двух экземплярах.

9. Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре.

Приложение №1

к Техническому заданию

на преформу из полиэтилентерефталата

Спецификация №1

Наименование: Преформа 0,5л PCO 1881 18 гр (б/ц)

Сырье: из полиэтилентерефталата

Цвет красителя: прозрачная (бесцветная)

Антистатик

Марка красителя:

| № | Контролируемые параметры, единица измерения | Требования НД |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль на отсустсвие визуальных дефектов | указанно в приложении №6 |
| 2 | Контроль соответствия цвета окрашенных преформ | указанно в приложении №6 |
| 3 | Контроль геометрических размеров, мм; | указанно в приложении №6 |
| 4 | Средний вес, гр. | 17,5гр. - 18гр. |
| 5 | АА (концентрация ацетальдегида), ppm | В соответствие ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" |

Приложение №2

к Техническому заданию

на преформу из полиэтилентерефталата

Спецификация №2

- Наименование: Преформа 0,5л PCO 1881 18 гр (голубая)

Сырье: из полиэтилентерефталата

Цвет красителя: голубая

Антистатик

Марка красителя:

| № | Контролируемые параметры, единица измерения | Требования НД |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль на отсустсвие визуальных дефектов | указанно в приложении №6 |
| 2 | Контроль соответствия цвета окрашенных преформ | указанно в приложении №6 |
| 3 | Контроль геометрических размеров, мм; | указанно в приложении №6 |
| 4 | Средний вес, гр. | 17,5гр. - 18гр. |
| 5 | АА (концентрация ацетальдегида), ppm | В соответствие ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" |

Приложение №3

к Техническому заданию

на преформу из полиэтилентерефталата

Спецификация №3

Наименование: Преформа 1,0л-1,5л РСО 1881 31,24 гр (б/ц)

Сырье: из полиэтилентерефталата

Цвет красителя: прозрачная (бесцветная)

Антистатик

Марка красителя:

| № | Контролируемые параметры, единица измерения | Требования НД |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль на отсустсвие визуальных дефектов | указанно в приложении №6 |
| 2 | Контроль соответствия цвета окрашенных преформ | указанно в приложении №6 |
| 3 | Контроль геометрических размеров, мм; | указанно в приложении №6 |
| 4 | Средний вес, гр. | 31.24 – 31 гр |
| 5 | АА (концентрация ацетальдегида), ppm | В соответствие ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" |

Приложение №4

к Техническому заданию

на преформу из полиэтилентерефталата

Спецификация №4

- Наименование: Преформа 1,0л -1,5л РСО 1881 31,24 гр (голуб)

- Сырье: из полиэтилентерефталата

Цвет красителя: голубая

Антистатик

Марка красителя:

| № | Контролируемые параметры, единица измерения | Требования НД |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль на отсустсвие визуальных дефектов | указанно в приложении №6 |
| 2 | Контроль соответствия цвета окрашенных преформ | указанно в приложении №6 |
| 3 | Контроль геометрических размеров, мм; | указанно в приложении №6 |
| 4 | Средний вес, гр. | 31.24 – 31 гр |
| 5 | АА (концентрация ацетальдегида), ppm | В соответствие ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" |

Приложение №5

к Техническому заданию

на пробку из полиэтилентерефталата

Спецификация №5

Наименование:

Пробка 1комп. PCO 1881 белая

Пробка 1комп. PCO 1881 желтая

Пробка 1комп. PCO 1881 красная

Пробка 1комп. PCO 1881 синяя

Пробка 1комп. PCO 1881 черная

Сырье: из полиэтилентерефталата

Цвет красителя: белый, желтый, красный, синий, черный

Антистатик

| № | Контролируемые параметры, единица измерения | Требования НД |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль на отсустсвие визуальных дефектов | указанно в приложении №6 |
| 2 | Контроль соответствия цвета окрашенных пробок | указанно в приложении №6 |
| 3 | Контроль геометрических размеров, мм; | Колпачок должен соответствовать размерам указанным в приложении №6 |
| 4 | Средний вес, гр. | 2,05 – 2,15 гр |
| 5 | АА (концентрация ацетальдегида), ppm | В соответствие ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" |

Приложение №6

к Техническому заданию

на преформу и пробку из полиэтилентерефталата

Требование к техническим характеристикам

1. Товар должен быть произведен в соответствии с требованиями:

- ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки»

- ГОСТ 32686 - 2014 Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей. Общие технические условия

- ГОСТ 32626 - 2014  Средства укупорочные полимерныею. Общие технические условия.

- ГОСТ 32179 - 2021 Средства укупорочные общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки

2. Требования к товару

2.1 Требования к преформе — стандарт PCO1881:

2.1.1 Внешний вид - внешняя и внутренняя поверхности преформ должны быть чистыми, прозрачными, без следов смазки, отверстий, пузырей, грата и трещин. На поверхности преформ не допускаются: волнистость, помутнение, инородные включения, имеющие вокруг себя посечки, выступание литника над опорной поверхностью более 2мм. Поверхность торца венчика должна быть гладкой, без сколов и выступов. Не допускаются дефекты резьбы венчика горловины.

2.1.2 Геометрические размеры - контролируемые размеры должны соответствовать чертежам на конкретный вид изделия и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке

2.1.3 Масса должна соответствовать значению, указанному в стандартах или технической документации

2.1.4 Для изготовления преформ применяют полиэтилентерефталат по стандартам или технической документации, или импортного производства (>РЕТ<) с оговоренным уровнем технических характеристик, обеспечивающих возможность его использования для изготовления изделий. Сырье, применяемое для изготовления бутылок, должны быть допущено и разрешено для контакта с пищевыми жидкостями.

2.2 Требования к колпачку винтовому c отрывным кольцом— стандарт PCO1881:

2.2.1 Внешний вид — не допускаются раковины, вздутия, грат по месту разъема формы в виде пленки по контуру высотой более 0,5 мм, царапины, выступы и углубления, следы толкателя более 0,5 мм, коробление

2.2.2 Размеры полимерных укупорочных средств должны соответствовать требованиям стандартов, технической и конструкторской документации, образцам-эталонам и утвержденным рисункам на изделия конкретных типоразмеров.

2.2.3 Масса должна соответствовать значению, указанному в стандартах или технической документации

2.2.4 Материалы, используемые при изготовлении колпачка полимерного винтового, не должны выделять в контактирующие с ними модельные среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции химических веществ.

2.2.5 Полимерные укупорочные средства должны обеспечивать герметичность упаковки, в том числе под избыточным давлением продукта.

3. Требования к упаковке

3.1 Упаковка преформы — преформу помещают в мешок пластиковый и гофроящик, установленный на поддоне 1000 х 1200мм. Упаковка должна защищать от механических повреждений повреждений, загрязнений и атмосферных осадков.

3.2 Упаковка колпачка винтового полимерного - колпачки помещают в упаковку, обеспечивающую качество изделий и защиту от загрязнений, атмосферных осадков и механических повреждений. При формировании транспортного места ящики устанавливают на плоские деревянные поддоны размером 800 х 1200 мм. В каждое грузовое место следует упаковывать изделия одного вида и типоразмера.

3.3 На каждое упаковочное место должен быть нанесён ярлык или упаковочный вкладыш

3.4 В сопроводительных документах необходимо указать:

- наименование изделий;

- наименование и местонахождение изготовителя (производителя) и/или товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);

- дату изготовления;

- количество изделий;

- информацию о назначении изделий;

- условия хранения, транспортирования, возможности утилизации;

- информацию о подтверждении качества изделий (удостоверение о качестве, протокол испытаний и др.);

- обозначение стандарта и/или технической документации на изделия конкретного вида и типоразмера.

4. Колпачок должен соответствовать следующим размерам: