Техническое задание

на поставку стретч-пленки

Назначение: Пленка предназначена для групповой и индивидуальной упаковки

Наименование: стретч-пленка для упаковки Первичная

Количество: 1000 рулонов

Место поставки товара: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Алексеевка, ул. Интернациональная, д.1, строение 49.

Срок действия договора: со дня заключения по 30.11.2025г.

Поставка партиями по заявке Покупателя, в течении 7 рабочих дней с момента получения заявки

Внешний вид, геометрические размеры

| № | Показатели качества | Нормы | Отклонения | Метод тестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид , цвет | Пленка прозрачного цвета не должна иметь трещин, разрывов, отверстий, запрессованных складок | - | ТУ 2245-001-09778161-2016 |
| 2 | Толщина пленки, мкм | 23 | ± 2 мкм | ГОСТ 17035-86 |
| 3 | Ширина пленки, мм | 450 мм | ± 5 мм | ТУ 2245-001-09778161-2016 |
| 4 | Смещение пленки по торцу рулона, мм | 5 | не более, мм | ГОСТ 10354-82 п. 5.1а |
| 5 | Вес рулона, кг | 2 | - | - |

Физико-механические показатели

| № | Показатели качества | Нормы | Отклонения | Метод тестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прочность при растяжении, МПа - в продольном направлении - в поперечном направлении | 35 25 | Не менее | ГОСТ 14236-81 |
| 2 | Относительное удлинение при разрыве, % - в продольном направлении - в поперечном направлении | 340 580 | Не менее | ГОСТ 14236-81 |
| 3 | Упругое восстановление, % | 50 | Не менее | ТУ 2245-001-09778161-2016 |
| 4 | Сопротивление проколу, Н | 20 | Не менее | ТУ 2245-001-09778161-2016 |
| 5 | Гарантированное растяжение (престретч), % | 200 | Не менее | ТУ 2245-001-09778161-2016 |
| 6 | Максимальное растяжение (престретч), % | 220 | Не менее | ТУ 2245-001-09778161-2016 |