ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку столов для ингаляции
	1
	Стол для ингаляции 
(КОРПУС ЛМДФ, СТОЛЕШНИЦА МДФ С ПЛАСТИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ)
	4 шт

	№
	Описание требований
	Наличие функции 
или величина параметра

	1. Общие требования

	1.1
	Наличие декларации соответствия.
Соответствует требованиям Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012.
	Да

	1.2
	Подтверждается паспортами качества на материалы при поставке. Обоснование: согласно СП 2.1.3678-20 (п. 4.7, п. 4.25.1) мебель должна быть выполнена из материалов, устойчивых к регулярной влажной уборке и воздействию дезинфицирующих средств не менее 2 раз в сутки.
	Соответствие требованиям к мебели медицинского назначения

	2. Габаритные размеры

	2.1
	Ширина, мм
	800 ± 2

	2.2
	Глубина, мм
	600 ± 2

	2.3
	Высота, мм
	1200 ± 2


	2.4
	              Толщина столешницы, мм
	26

	2.5
	Толщина корпуса, мм
	16

	2.6
	Толщина боковых панелей, мм
	16

	3. Материал основы

	3.1
	Тип плиты-основы
	Плита МДФ по ГОСТ 32274-2021. Обоснование: стандарт устанавливает требования к плитам, предназначенным для производства мебели.

	3.2
	Плотность, кг/м³
	Не менее 690 кг/м³. 
Обоснование: обеспечивает несущую способность и сохранение геометрии при ежедневной влажной уборке.

	3.3
	Предел прочности при изгибе, МПа
	Не менее 20 МПа

	3.4
	Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти, МПа
	Не менее 0,5 МПа

	3.5
	Разбухание по толщине за 24 часа, %
	Не более 12%. Обоснование: превышение приводит к деформации и образованию щелей, недоступных для дезинфекции.

	3.6
	Класс эмиссии формальдегида
	Не выше Е1. Обоснование: Решение Комиссии Таможенного союза №299.

	3.7
	Ограничение по материалам
	Материалы с разбуханием более 12% за 24 часа не допускаются. ДВП и оргалит по ГОСТ 4598-2018 данным требованиям не соответствуют и не допускаются.

	4. Покрытие

	4.1
	Тип покрытия
	Пластик высокого давления (HPL) либо пластик непрерывного прессования (CPL).

	4.2
	Стойкость покрытия к дезинфицирующим средствам
	HPL должен соответствовать ГОСТ Р 54856-2011. CPL должен соответствовать нормативным документам производителя и обеспечивать показатели прочности, влагостойкости и химической стойкости, сопоставимые с HPL. Обоснование: обеспечение устойчивости поверхности к механическим повреждениям и воздействию дезинфицирующих средств.

	5. Обработка кромок

	5.1
	Кромкование деталей
	Все видимые и невидимые стороны всех деталей (включая задние стенки и днища ящиков) подлежат обязательному кромкованию. Обоснование: открытые торцы плиты являются капиллярно-активной зоной, впитывают влагу при ежедневной влажной уборке (п. 4.25.1 СП 2.1.3678-20), что приводит к разбуханию, образованию микрощелей и зон, недоступных для полноценной дезинфекции. Полное кромкование обеспечивает герметизацию торцов и санитарную безопасность.

	5.2
	Материал кромки
	Материал должен иметь коэффициент линейного расширения, сопоставимый с плитой-основой, исключающий образование микрощелей при перепадах температуры и влажности. ПВХ данным требованиям не соответствует и не допускается. Рекомендуемый материал — АБС-пластик.

	5.3
	Толщина кромки, мм
	Не менее 1

	5.4
	Тип клея
	Полиуретановый (PUR) либо иной, обеспечивающий влагостойкость соединения класса D4 или эквивалентную. Обоснование: в соответствии с СП 2.1.3678-20 мебель подлежит регулярной влажной уборке с применением дезинфицирующих средств. Недостаточная влагостойкость клея приводит к разрушению клеевого слоя и образованию микрополостей. Клеевые системы, не обеспечивающие класс D4, не допускаются. Клеи на основе этиленвинилацетата (EVA) относятся к термопластичным клеям и в стандартном исполнении обеспечивают класс D2–D3 по ГОСТ 33120-2014, что не соответствует установленному требованию D4 и не допускается.

	6. Гарантия и документы

	6.1
	Гарантийный срок
	Не менее 24 месяцев

	6.2
	Подтверждающие документы
	Декларация о соответствии; паспорт качества на ЛМДФ (плотность, прочность, разбухание, класс эмиссии); паспорт на клей; паспорт на кромку.

	7. Конструктивные особенности

	7.1
	Конфигурация
	Стол для ингаляции.

	7.2
	Материал столешницы
	Столешница выполнена из МДФ с пластиковым покрытием толщиной 26 мм, имеет одинаковую расцветку с обеих сторон. Все торцы столешницы изолированы материалом на основе АБС-пластика.

	7.3
	Материал корпуса
	Корпус стола выполнен из ЛМДФ толщиной 16 мм. Все наружные детали корпуса не имеют сквозных технологических отверстий. Все края деталей обработаны материалом на основе АБС-пластика.

	7.4
	Боковые панели
	Боковые панели стола выполнены из ЛМДФ толщиной 16 мм. Опоры стола установлены в торцы боковых панелей и имеют возможность регулировки по высоте 10 мм.

	7.5
	Цветовые решения
	Цвет корпуса — 9 декоров, столешницы — 3 декора. По выбору Заказчика из палитры.

	8. Эксплуатационная документация

	8.1
	Комплект документации
	Эксплуатационно-техническая документация на русском языке.

	8.2
	Регистрационное удостоверение
	Наличие 


Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), надлежащего качества, отвечать требованиям действующих ГОСТов, нормативных документов, что должно подтверждаться документами при поставке, подтверждающими качество и безопасность для здоровья и жизни:

· действующими сертификатами и декларациями соответствия, оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства;

· удостоверениями качества товара, в которых указаны номер и дата выдачи данного удостоверения, наименование и адрес изготовителя продукции, наименование продукции, показатели качества, дата изготовления, условия хранения, срок годности, наименование нормативно-технической документации, в соответствии с которой выпускается продукция. 

Товар должен быть не ранее 2025 года выпуска.

Товар при поставке должен сопровождаться документами, подтверждающими предоставление производителем и поставщиком гарантией его качества (гарантийный срок). Срок действия гарантии качества поставщика на товар должен быть не менее чем срок действия гарантии качества, установленный производителем товара, и исчисляется с момента сборки и установки товара, предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. Поставщик гарантирует качество материалов, используемых для изготовления товара. Гарантийное обслуживание поставляемого Товара должно осуществляться без затрат со стороны Заказчика. Поставщик должен указать способ осуществления гарантийного обслуживания поставляемого Товара. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части оборудования считается равным гарантийному сроку на основной товар. Упаковка товара должна предотвращать повреждение или порчу товара, а также обеспечивать сохранность во время перевозки.

Поставщик также обязуется поставить товар лично или через представителя (присутствие представителя фирмы обязательное, товар у транспортной компании не принимается), а также сопутствующие услуги: сборка, установка (монтаж), настройка, обучение, регулировка, ввод в эксплуатацию - оказываются лично или через представителя поставщика. 

Подписание документов по ЭДО не допустимо.

Место поставки товара: 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 136, кор. 5.

Срок поставки товара: 10 (десять) календарных дней.

